ZADÁVACÍ   DOKUMENTACE

Oprava místních komunikací PAVLOVICE

Technologie : živičný recyklát s postřikem

Konstrukční vrstvy (v tl. po zhutnění) :

- kamenivo drcené frakce 0/32, tl. 100 mm (ČSN 72 1512)

- živičný recyklát frakce 0/32, tl. 100 mm

- prolití recyklátové vrstvy za tepla (prac. teplota 140-180°C) - postřik spojovací ropný – silniční asfalt A-200 nebo A-80 (ČSN 65 7201, ČSN 73 6129) – teplota ovzduší při provádění min. + 15°C

- zadrcení kamenivem drceným frakce 4/8

Rozsah prací po částech a úsecích :

- úsek „ k čp. 3 “

délka 60,0 m, šířka 3,50 m, plocha 210,0 m2

- odkop současného povrch – hor. tř. 1-3 do hl. 20 cm, odvoz na skládku do 3 km

- konstrukční vrstvy (kamenivo, recykláž, postřik, zadrcení)

- krajnice a terénní úpravy  ………………………………………..   120,0 bm

- úsek „ propojka mezi ulicemi k čp. 32

délka 27,0 m, šířka 4,50 m, plocha 121,50 m2

- vyrovnání hlubších výtluků recyklátem živičným (prům. 3 cm)

- dodávka a pokládka ABS II tl. 6 cm

- krajnice a terénní úpravy ……………………………………………..54,0 bm

- přesun hmot živičných    ……………………………………………...19,5 t

- úsek „ od čp. 24 k čp. 7 “

délka 71,0 m, šířka 3,0 m, plocha 213,0 m2

- odkop současného povrchu – hor. tř. 1-3 do hl. 20 cm, odvoz na skládku do 3 km

- konstrukční vrstvy (kamenivo, recykláž, postřik, zadrcení)

- krajnice a terénní úpravy  ………………………………………….   142,0 bm

- úsek „od propojky k čp. 113“

délka 176,0 m, šířka 3,0 m, plocha 528 m2

- odkop současného povrchu – hor. tř. 1-3 do hl. 20 cm, odvoz na skládku do 3 km

- konstrukční vrstvy (kamenivo, recykláž, postřik, zadrcení)

- krajnice a terénní úpravy  ………………………………………….     352,0 bm

- úsek „ od čp. 30 “

délka 305,0 m, šířka 3,0 m, plocha 915,0 m2

- odkop současného povrchu – hor. tř. 1-3 do hl. 20 cm, odvoz na skládku do 3 km

- konstrukční vrstvy (kamenivo, recykláž, postřik, zadrcení)

- krajnice a terénní úpravy  ………………………………………….      610,0 bm

- výšková úprava kanalizačních vpustí   …………………………….          3,0 ks

- výšková úprava šoupatových poklopů  ……………………………          1,0 ks

- úsek „odbočka do vilek ze silnice“

délka 50,70 m, šířka 2,85 m, plocha 144,49 m2

- očištění stávajícího povrchu

- úprava povrchu živičnou úpravou na stávající povrch

- úsek „ za odbočkou do vilek před studnou“

délka 16,50 m, šířka 2,85 m, plocha 47,02 m2

- očištění stávajícího povrchu

- úprava povrchu živičnou úpravou na stávající povrch

- úprava krajnice z jedné strany komunikace cca 16,50 m

- úsek „odbočka – hájovna “

délka 25,60 m, šířka 2,65 m, plocha 67,84 m2

- očištění stávajícího povrchu

- úprava povrchu živičnou úpravou na stávající povrch

- úsek „ komunikace od odbočky k hájovně “

- oprava výtluků – 6 ks

- úsek „ vjezd do vilek od odbočky k hájovně “

délka 50,50 m, šířka 2,50 m, plocha 126,25 m2

- očištění stávajícího povrchu

- úprava povrchu živičnou úpravou na stávající povrch

- doplnění podkladu okraje komunikace 25 m * 0,50

- úprava vjezdu k čp. 112 – 3 m2

- úsek „ před RD ve Vilkách – spodní část “

- oprava 6 ks překopů a nerovností – dl. 2,80 m, š. 1,5 m

- úsek „ vjezd do vilek ze silnice na konci osady “

délka 13,50 m, šířka 8,10 m, plocha 109,35 m2

- očištění stávajícího povrchu

- úprava povrchu živičnou úpravou na stávající povrch

- úsek „od vjezdu k čp. 129 podél čp. 124 “

délka 126,0 m, šířka 2,75 m, plocha 346,50 m2

- odkop současného povrchu – hor. tř. 1-3 do hl. 20 cm, odvoz na skládku do 3 km

- konstrukční vrstvy (kamenivo, recykláž, postřik, zadrcení)

- terénní úpravy (úprava krajnice) cca 100 bm

- úsek „od čp. 129 k čp. 132 (na okraj lesa) “

délka 92,70 m, šířka 2,75 m, plocha 254,92 m2

- odkop současného povrchu – hor. tř. 1-3 do hl. 20 cm, odvoz na skládku do 3 km

- konstrukční vrstvy (kamenivo, recykláž, postřik, zadrcení)

- terénní úpravy (úprava krajnice) cca 140 bm

- úsek „ před čp. 32 “

- výkop a montáž drenáže 8 bm, hl. cca 1 m se zaústěním do stávající kanalizační šachty

- zásyp makadamem, zhutnění

- demontáž a montáž stávajících betonových žlabovek 1,2 m